List technických údajů

křemičité pryskyřice epros

křemičité pryskyřice epros

| Pryskyřice vytvrz. prostředek | Doba zpracování (minuty) | Doba vytvrzování (minuty) | Viskozita složky B+A (mPas) | Hustota složky B+A (kg/m3) | Poměr mísení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Objem | hmotnost |
|  | 15°C | 20°C | 25°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C | 50°C | 15°C | 20°C | 25°C | 15°C | 20°C | 25°C | (B) / (A) | (B) / (A) |
| W1/A | 18 | 15 | 13 | 130-135 | 115-120 | 105-110 | 80-85 | 20-25 | 1300 | 1110 | 740 | 1348 | 1345 | 1342 | 2:1 | 1,60:1 |
| S1/A | 42-44 | 32-34 | 28-29 | 310-330 | 260-280 | 210-230 | 150-170 | 50-60 | 1120 | 960 | 690 | 1351 | 1348 | 1345 | 2:1 | 1,61:1 |
| L30/A | - | - | - | 920-950 | - | - | 440-470 | 120-130 | 1060 | 900 | 650 | 1313 | 1310 | 1307 | 2:1 | 1,54:1 |
| L30E1/A | 105-110 | 90-95 | 80-85 | 690-720 | 560-590 | 460-490 | 340-370 | 95-100 | 1030 | 900 | 650 | 1313 | 1310 | 1307 | 2:1 | 1,53:1 |
| L30E2/A | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 3540 | 2740 | 1890 | 1316 | 1313 | 1310 | 2:1 | 1,54:1 |
| L30E3A | 70-75 | 60-65 | 50-55 | 960-990 | 830-860 | 710-740 | 460-490 | 130-140 | 4590 | 3070 | 2040 | 1317 | 1314 | 1311 | 2:1 | 1,54:1 |
| L40/A | - | - | 115-120 | 1100-1150 | - | - | 520-550 | - | 1520 | 1220 | 860 | 1315 | 1312 | 1309 | 2:1 | 1,54:1 |

| pryskyřice vytvrz. prostředek | Hustota složka B (kg/m3) | Viskozita složka B (mPas) |
| --- | --- | --- |
|  | 15°C | 20°C | 25°C | 15°C | 20°C | 25°C |
| W1/A | 1245 | 1242 | 1239 | 425 | 300 | 210 |
| S1/A | 1251 | 1248 | 1245 | 520 | 345 | 260 |
| L30/A | 1193 | 1190 | 1187 | 650 | 435 | 290 |
| L30E1/A | 1191 | 1187 | 1183 | 565 | 380 | 280 |
| L30E2/A | 1198 | 1195 | 1192 | 1300 | 900 | 590 |
| L30E3A | 1199 | 1196 | 1193 | 1700 | 1210 | 650 |
| L40/A | 1197 | 1194 | 1191 | 690 | 450 | 310 |

| vytvrz. Prostředek složka A | Viskozita složka A (mPas) | Hustota složka A (kg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  | 15°C | 20°C | 25°C | 15°C | 20°C | 25°C |
| Vodní sklo | 1000 | 600 | 360 | 1553 | 1550 | 1547 |

Upozornění:

Doba zpracovatelnosti a a doba tvrzení byly vypočteny následovně:

- v temperované vodní lázni byly obě složky zahřáty na požadovanou teplotu a potom smíchány

Zjištění doby zpracování:							Zjištění doby vytvrzování
-byl měřen čas, než bylo dosaženo viskozity 6000-8000 mPas			- pryskyřičná směs byla nalita do formy. Forma byla taktéž vložena do temperované vodní lázně
									- zářezovým testem a zohledněním stupně pevnosti byla zjištěna doby vytvrzování.